寿县安丰高级中学2026级高一新生国防教育训练服装采购项目
一、项目概况：

1、项目名称：寿县安丰高级中学2026级高一新生国防教育训练服装采购项目
2、采购内容：学生军训训练套装（上衣 T 恤 + 长裤 + 帽子 + 腰带）

3、使用对象：高中在校学生

4、采购要求：质量优异、安全达标、舒适耐磨、符合军训高强度使用需求

5、最高限价：75000.00元（单价50元/套，按实际发放套数，据实结算）
二、采购清单及技术参数要求：

（一）基础信息

1、品类：军训训练服装套装

2、号型规格：

155、160、165、170、175、180、185、190、195（按学生实际身高比例配比）。

（二）上衣 T 恤（透气排汗，直接接触皮肤）

1、面料成分：

聚酯纤维100％，手感柔软、排汗透气、无刺激无甲醛。

2、安全技术要求： 

（1）无甲醛含量；

（2）PH 值：4.0～8.5；

（3）无异味、无刺激性残留；
（4）不含可分解致癌芳香胺染料；
3、色牢度要求： 

（1）耐水色牢度（变色、沾色）≥3 级；

（2）耐酸汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；
（3）耐碱汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；

（4）耐干、湿摩擦≥3 级；

（5）水洗尺寸变化率（衣长）≥-3.5
（6）耐皂洗（变色≥3-4、沾色≥3），色泽均匀、无色差、正常洗涤不褪色、不串色。

4、工艺要求：

做工精细、缝线平整、无线头、无跳线，版型合身，适合长时间户外训练穿着。

（三）训练长裤（机织）

1、面料成分：布面致密均匀，无稀纬、稀档、跳纱、线圈稀疏等缺陷，聚酯纤维100％，耐磨、抗撕裂、透气性好、不易变形，平拉强力≥350。
2、安全技术要求：
（1）无甲醛含量；

（2）PH 值：4.0～8.5；

（3）无异味、无刺激性残留；
（4）不含可分解致癌芳香胺染料；
3、色牢度要求：
（1）耐水色牢度（变色、沾色）≥3 级；

（2）耐酸汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；
（3）耐碱汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；
（4）耐干、湿摩擦≥3 级；
（5）水洗尺寸变化率：（裤长）≥-3.5；裤子腰围≥-2.5；
（6）耐皂洗（变色≥3-4、沾色≥3），色泽均匀、无色差、正常洗涤不褪色、不串色。
4、工艺要求 

（1）做工精细、缝线牢固；

（2）裤裆采用双线加固缝制，不开裆、不裂线；

（3）腰头松紧适中、运动无束缚，满足军训跑跳、蹲起等动作需求。
（四）训练帽

1、面料成分：

聚酯纤维，手感柔软、排汗透气、无刺激无甲醛。

2、安全技术要求： 

（1）无甲醛含量；

（2）PH 值：4.0～8.5；

（3）无异味、无刺激性残留；
（4）不含可分解致癌芳香胺染料；
（5）帽带拉力≥15。

3、色牢度要求： 

（1）耐水色牢度（变色、沾色）≥3 级；

（2）耐酸汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；
（3）耐碱汗渍、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3 级；
（4）耐干摩擦≥3 级；
4、工艺要求：

做工精细、缝线平整、无线头、无跳线，版型合身，适合长时间户外训练穿着。

（五）配套物品（每套标配）

军训腰带：1 条，尼龙编织腰带，结实耐用、调节方便、适配学生腰围，不易断裂。

（六）整体性能要求

整套服装为多功能户外训练服，具备：柔软舒适、耐磨抗造、防撕裂、不开裆、不缩水、不褪色、不变形、透气排汗等特性，适配高中生长时间户外军训使用。
三、执行标准及质量要求
1、符合GB18401-2010标准，可直接接触皮肤穿着，对人体无害。投标人须在投标文件中提供合法有效的检测报告）；

2、GB/T 22489-2024《纺织T恤衫》合格品；
3、GB/T 21295-2024《服装理化性能的技术要求》。
四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人或个体工商户，营业执照经营范围含纺织品、服装服饰 / 销售、零售；
2、提供具有近三年校园服装、军训服、学生服供货类似业绩（提供合同复印件加盖公章），证明材料中能够体现项目类型、签订日期、项目回执等关键评审信息等必要的的证明文件材料；
3、具备产品质量检测能力，能提供符合国家标准的第三方质检报告（需发布公告当年检测报告）；
4、信誉良好，无重大违法违规记录，无产品质量投诉记录；

5、须出具完备的、符合学校实际的供货方案以及售后服务方案，能够满足采购项目要求，能够按时、按量、按质供货，提供完善的售后服务（调换、补码等）。
6、须出具符合军训服装相关规定的免责申明（加盖公章）。

五、商务要求

1、报价要求：报价为包干价（含服装制作、面料、辅料、包装、运输、装卸、税费、售后服务等全部费用）；

2、交货时间：按学校指定时间（军训前 7 日内）完成全部交货；

3、交货地点：寿县安丰高级中学校内指定地点；

4、包装要求：每套独立包装，干净整洁，标识清晰（号型、品名）；

5、付款方式：按学校财务制度执行（验收合格后据实结算）。

六、验收标准

1、货物送达后，学校按采购参数、执行标准进行现场验收；

2、验收内容：号型齐全、数量准确、面料成分达标、安全指标达标、做工完好、无破损、无污渍、无色差；

3、供应商须提供：第三方质检报告等资料；

4、不合格产品须无条件免费退换，并在规定时间内补齐，不得影响军训使用。

七、售后服务

1、供货后10 日内，免费提供补码、调换服务（因学生身高体重变化需调整）；

2、产品出现非人为质量问题（开线、开裂、严重褪色等），免费更换；

3、供应商保持通讯畅通，及时响应学校售后需求。

八、其他说明

1、本技术参数为最低要求，供应商可提供优于本参数的产品参与报价；

2、中标后须按学校要求提供样品封存，交货以样品及参数为准；

3、本文件最终解释权归 寿县安丰高级中学所有。
